Technická specifikace

Štuková omítka

- zrno 0,5mm

- pevnost v tlaku 1,5 až 5 N/mm2

- přídržnost ≥ 0,1 N/mm2

- barva bílá

Beton, ocel

- C25/30, XC1

- Ocel R 10 505

Univerzální omítka

-	objemová hmotnost po zatvrdnutí  			1450 kg/m3

-	pevnost v tlaku (28 dní)					 ≥ 2,5 N/mm2

-	pevnost v tahu za ohybu (28 dní) 			≥ 1,0 N/mm2

-	maximální zrnitost 					0,6mm

-	součinitel tepelné vodivosti 				0,45 W/(m*K)

- Okna plastová

- plastové okno

- okna sklápěcí, otevíravá

- výztužný profil

- parapetní lišta

- zaskleno bezpečnostním izolačním sklem Uokna = 1,2 W/m2K

- zasklení proti vloupání, bezpečnostní sklo v třídě P2 44.2

- mikroventilace, pojistka proti chybné manipulaci

- celoobvodové bezpečnostní vícepolohové kování s min. 2 bezpečnostními body, část pákové otevírání

- barva červený dekor/bílá – odsouhlasit investorem dle dodavatele

- jednotlivé rozměry a druh skla viz výpis oken

Vnitřní parapet nový

- desky z voděodolných DTD desek tl. 18 mm. (technologie postforming)

- spodní strana desky bude opatřena protitažnou impregnovanou fólii, zabraňující zkroucení výrobku vlivem rozdílné teplotní roztažnosti.

- parapet vyspádovat 3° od okna.

- barva bílá

Expanzní páska – exteriérová strana

- vodotěsná a tepelně izolační páska

- vhodná do exteriéru, paropropustná, při pohybu spár elastická, UV stabilní

Parotěsná páska – interiérová strana

- pro vytvoření vzduchotěsné vrstvy na interiérové straně

- butylová parotěsnící páska, přilnavost k podkladům

- vzduchotěsná izolační vrstva

Malta

- Zdicí malta pro zdění pórobetonových tvárnic

Zdivo z keramických tvárnic

- Broušená cihla na maltu pro tenké spáry

- Tloušťka zdiva						380, 300, 100, 150 mm

- Třída objemové hmotnosti				800-850 kg/m3

- Cihly na M10, P10

- Požární odolnost					EI 60/180 DP1

Klempířské prvky

- žárově pozinkovaný oc. plech tl. 0,6-0,7 mm s oboustrannou povrchovou úpravou

- pasivační vrstva

- základní nátěr

- povrchová úprava poplastový nátěr

Chemická kotva

- materiál – polymercement

Základní antikorozní barva na kovy

- 1x základní antikorozní vodou ředitelná jednosložková barva na bázi akrylátové disperze

- Hustota				1,1-1,3 g/ml

- pH				9-10

- Hmotnostní sušina		45-55%

- Objemová sušina 		35-45%

- Protikorozní vlastnosti, soudržnost s kovovými podklady, chemická odolnost.

- tl. nátěru suché vrstvy 		50µm

- neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín.

Disperzní akrylátový email na kovy

- 1x disperzní jednosložkový vodou ředitelný email formulovaný na bázi akrylátové disperze

- Hustota				1,15-1,25 g/ml

- pH				8,5-10

- Hmotnostní sušina		45-60%

- Objemová sušina 		35-50%

- Odolnost proti působení UV záření a povětrnostním vlivům, chemická odolnost.

- Odolný proti křídování a křehnutí.

- Podklad musí být opatřen základním antikorozním nátěrem doporučeným výrobcem.

- vydatnost 			7-10m2/kg

- neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín.

EPDM fólie

- hydroizolace z materiálu EPDM 				tl. 1,14mm

- průtažnost dle EN 12311-2				≥ 300 %

- bod lámavosti EN 495-5 				≤ -45 °C

- hydroizolační fólie bude instalována lepením velkých formátů (minimum spojů).

Modifikovaný asfaltový pás

- Tl. 4mm

- Úprava horního povrchu pásu - jemnozrnný minerální posyp

- Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou - směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm

- Nosná vložka - nosná vložka ze skelné tkaniny

- Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou - směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm

- Úprava dolního povrchu pásu - lehce tavitelná polymerní folie.

Penetrace

- Roztok ropných břidlic

- Rychleschnoucí

- Vysoká propustnost

SDK deska tl. 12,5mm

- sádrokartonové desky (ve vlhkém prostředí impregnované desky, protipožární konstrukce s protipožárním sádrokartonem)

- třída objemové hmotnosti				860 kg/m3

- plošná hmotnost (kg/m2)				10,7 kg/m2

Dveře vnitřní – dřevěné

- Ocelová zárubeň

- Výplň dřevotříska

- Povrch CPL, ve vlhkém prostředí HPL

- Nerez kování

- Bezpečnostní vložka třídy bezpečnosti min. 3

- Do hygienických místností bude použito WC kování - olivka

- Zasklení bezpečnostním sklem

- Jednotlivé rozměry, výplně a druhy skla viz výpis dveří

- Barevné řešení bude vybráno dle dodavatele dveří a odsouhlaseno s architektem

Čistící zóna I. stupně

- vstupní čistící rohož složená z kombinace hliníkových lamel s gumovou a kartáčkovou vložkou

- spojení lamel je ocelovým kabelem potaženým plastovou bužírkou

- ukotvení gumové nebo kartáčové vložky v lamelách rohože je mechanické (ne lepené)

- tloušťka hliníku 1,0 mm

- celková výška rohože 17 mm

- šířka lamel v rohoži 27 mm

- spodní strana rohože ošetřena pěnovou podložkou

- odolnost proti skluzu R9 podle DIN 51130

- rohož vložená do rámu z nerez oceli

- konstrukční výška rámu 20 mm

- nerezový rám zapuštěn do roviny podlahy a ukotven

Čistící zóna II. stupně

- kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace tří typů vláken zajišťujících maximální zachycení nečistot, seškrábání nečistot a absorpce vlhkosti z obuvi

- konstrukce materiálu vpichované střižené vlákno

- vlákno 100% polyamide ekologické recyklované vlákno

- celková tloušťka materiálu cca 9 mm

- délka vlákna cca 7 mm

- hustota vlákna cca 0,105 gram/cm2

- celková hmotnost cca 3400 g/m2

- hmotnost vlákna cca cca 920 g/m2

- počet vpichů 58000 /m2

- zadní strana materiál vinyl

- šířka role 105cm, 155cm, 205 cm

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1

- třída zátěže dle EN 1307 je 33 – těžká komerční zátěž

- rozsah použití až do třídy 34 – velmi těžká komerční zátěž

- čistící zóna musí být lepena k podkladu vhodným lepidlem

Hydroizolační stěrka

- jednosložková

- hydroizolační hmota na bázi cementu, minerálních plniv a modifikujících přísad

- barva šedá

- aplikace ve dvou vrstvách

- penetrace podkladu

Keramická dlažba

-	protiskluzový povrch R11 (koupelny, výdejna), R10 (ostatní provozy)

-	otěruvzdornost skupiny PEI4, PEI5 (výdejna)

-	velkoformátová slinutá rektifikovaná dlaždice 300x600, odstín dle interiéru

-	barva bude upřesněna investorem

-	I. jakost

Keramický obklad

- velkoformátová slinutá rektifikovaná dlaždice 300x600

- barva bude upřesněna investorem

- Keramický glazovaný bělninový obklad, rozměr 25x40 nebo 30x60 (kuchyně, úklidovky), barevnost dle projektu interiéru bude upřesněna investorem

- I. jakost

PVC

- heterogenní zátěžový vinyl v rolích

- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou znetkaného skelného rouna

- ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují permanentní bakteriostatický účinek

- celková tloušťka materiálu 2,25 mm

- tloušťka nášlapné vrstvy 0,9 mm

- šířka role 2m

- třída zátěže 34/43

- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 8 dB

- povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům

- odolnost vůči skvrnám dle EN 423 je vynikající

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1

- hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,03 mm

- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T

- protiskluznost dle DIN 51130 je R10

- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6

- rozměrová stálost dle EN 434 je ≤ 0,1%

- barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7

- emise těkavých organických látek dle  EN ISO 16000 za 28 dní < 75 µg/m3

Litý cementový samonivelační potěr

-	vhodný i do vlhkých prostor

-	Na bázi cementového pojiva, samonivelační

-	Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 			2100-2200 kg/m3

-	Součinitel tepelné vodivosti				1,2 W/(m*K)

-	Pevnost v tlaku 						min. 25MPa

-	Pevnost za ohybu 					min. 5 MPa

EPS 150S – Expandovaný polystyrén – podlahový polystyrén

- Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti		0,037 W/mK

- Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 			150kPa

- Faktor difuzního odporu (dle ČSN EN 13163)		μ=30–70

Malby

- malba akrylátová s penetrační složkou, barvu určí investor

Polymercementová samonivelační stěrka

- Roztékavost						160-170mm

- Pevnost v tlaku						min. 25MPa

- Pevnost v tahu za ohybu				min. 5MPa

- Přídržnost						min. 2,5MPa

- Pro sílu vrstvy 						1-10mm